Certificate of Analysis

General properties:

Name： PLGA2000-PEG3400-COOH, PLGA:50/50

Molecular Weight： PEG MW:3400, PLGA MW:2000

Cat.#： R-P-103002

Lot.#： RP016016

Manufacture Date： 2016.05.16

Date of Analysis： 2016.05.16

Recommended Retest date： 2017.05.16

Stability： 12 months

Storage： -20°C in the dark

Structure

| Items | Specification | Results |
| --- | --- | --- |
| Appearance | White/ Off-white solid | Off-white solid |
| 1H NMR | Identical to the structure | Identical to the structure |
| Foreign Material | None | None |
| Substitution | ＞90% | 90% |

Report Date: 2016.05.16

This product is for research use only, Not for human or animal use