西安瑞禧生物科技有限公司

Xi'an city ,Shaanxi Province,China

Web:http://www.xarxbio.com

Tel: 0086 29 86354885

E-mail:sales@xarxbio.com

Certificate of Analysis

General properties:

Name： HO-PEG3400-PDLLA5000

Molecular Weight：PEG MW:3400  PDLLA MW:5000

Cat.#： R-1079-35K

Lot.#： RP0162571

Date of Analysis： 2016.07.25

Recommended Retest date： 2017.07.25

Stability： 12 months

Storage： -20°C in the dark

Structure

| Items | Specification | Results |
| --- | --- | --- |
| Appearance | White to off-white solid | off-white solid |
| 1H NMR | Identical to the structure | Identical to the structure |
| Foreign Material | None | None |
| Substitution | ＞90% | 90% |

Report Date: 2016.07.25

This product is for research use only, Not for human or animal use